Gancio Vario per tegole rialzate

Gancio in alluminio EN – AW 6082 con trattamento termico T6 per tetti a falda con tegole, per fissaggio M8 regolabile in verticale, laterale a profilati e dotato di piastra di base con 2 fori di diametro di 11mm e 3 fori di diametro 7mm. In corrispondenza della parti regolabili, il gancio deve presentare superfici zigrinate in modo da evitare scorrimenti. Tutta la minuteria deve essere in acciaio inox A2.